Приложения

Приложение А

| Время сушки, мин. | Температура на поверхности, °С | Температура в толще, °С |
| --- | --- | --- |
| 0 | 13,78 | 16,88 |
| 9 | 11,46 | 10,09 |
| 18 | 18,40 | 12,28 |
| 27 | 22,49 | 13,86 |
| 36 | 25,07 | 15,93 |
| 45 | 28,86 | 18,98 |
| 54 | 29,15 | 22,20 |
| 63 | 30,60 | 23,06 |
| 72 | 29,95 | 23,70 |
| 81 | 29,94 | 25,02 |
| 90 | 29,73 | 25,44 |
| 99 | 29,95 | 25,45 |
| 108 | 30,04 | 25,58 |
| 117 | 29,93 | 25,87 |
| 126 | 30,04 | 26,00 |
| 135 | 30,19 | 26,25 |
| 144 | 29,84 | 26,46 |
| 153 | 29,91 | 26,56 |
| 162 | 30,18 | 26,52 |
| 171 | 30,13 | 26,74 |
| 180 | 29,84 | 26,88 |
| 189 | 30,09 | 26,87 |
| 198 | 29,88 | 27,16 |
| 207 | 30,11 | 27,20 |
| 216 | 30,01 | 27,07 |
| 225 | 29,96 | 27,16 |
| 234 | 30,13 | 27,43 |
| 243 | 29,98 | 27,46 |
| 252 | 30,12 | 27,49 |
| 261 | 29,91 | 27,71 |
| 270 | 30,13 | 27,78 |
| 279 | 30,01 | 27,66 |
| 288 | 29,76 | 28,22 |
| 297 | 29,79 | 28,10 |
| 306 | 30,21 | 28,14 |
| 315 | 30,08 | 28,14 |
| 324 | 29,96 | 28,59 |
| 333 | 29,85 | 28,59 |
| 342 | 29,96 | 28,54 |
| 351 | 30,15 | 28,92 |
| 360 | 29,76 | 28,76 |
| 369 | 29,78 | 29,01 |
| 378 | 30,26 | 29,05 |
| 387 | 30,08 | 28,95 |
| 396 | 29,96 | 29,28 |
| 405 | 30,02 | 29,45 |
| 414 | 30,02 | 29,23 |
| 423 | 30,14 | 29,50 |
| 432 | 30,00 | 29,60 |
| 441 | 29,97 | 29,71 |
| 450 | 30,03 | 30,01 |
| 459 | 30,19 | 29,91 |

Приложение Б

| Время сушки, мин. | Температура на поверхности, °С | Температура в толще, °С |
| --- | --- | --- |
| 0 | 13,05 | 16,86 |
| 9 | 11,51 | 11,91 |
| 18 | 21,20 | 15,19 |
| 27 | 24,38 | 18,07 |
| 36 | 28,23 | 21,89 |
| 45 | 31,49 | 24,96 |
| 54 | 35,17 | 28,02 |
| 63 | 36,35 | 30,23 |
| 72 | 36,93 | 31,88 |
| 81 | 38,02 | 33,00 |
| 90 | 38,95 | 34,05 |
| 99 | 40,49 | 35,10 |
| 108 | 40,03 | 35,61 |
| 117 | 39,88 | 36,23 |
| 126 | 39,98 | 36,34 |
| 135 | 40,00 | 36,65 |
| 144 | 40,05 | 37,13 |
| 153 | 40,13 | 37,25 |
| 162 | 40,00 | 37,22 |
| 171 | 40,08 | 37,21 |
| 180 | 40,01 | 37,60 |
| 189 | 40,01 | 37,70 |
| 198 | 40,08 | 37,66 |
| 207 | 39,78 | 37,55 |
| 216 | 40,07 | 37,72 |
| 225 | 40,11 | 37,90 |
| 234 | 40,03 | 38,10 |
| 243 | 39,89 | 37,98 |
| 252 | 40,14 | 38,39 |
| 261 | 39,85 | 38,57 |
| 270 | 39,88 | 38,19 |
| 279 | 40,23 | 38,47 |
| 288 | 39,95 | 38,93 |
| 297 | 40,10 | 38,90 |
| 306 | 39,94 | 39,01 |
| 315 | 40,05 | 38,92 |
| 324 | 40,02 | 39,05 |
| 333 | 40,12 | 39,36 |
| 342 | 40,00 | 38,99 |
| 351 | 39,86 | 39,39 |
| 360 | 40,24 | 39,64 |
| 369 | 39,97 | 39,60 |

Приложение В

| Время сушки, мин. | Температура на поверхности, °С | Температура в толще, °С |
| --- | --- | --- |
| 0 | 14,96 | 14,84 |
| 9 | 13,09 | 13,00 |
| 18 | 25,00 | 20,79 |
| 27 | 29,10 | 25,07 |
| 36 | 32,86 | 27,82 |
| 45 | 37,11 | 31,03 |
| 54 | 41,03 | 34,08 |
| 63 | 44,09 | 36,91 |
| 72 | 45,85 | 39,06 |
| 81 | 48,01 | 41,31 |
| 90 | 48,85 | 43,02 |
| 99 | 49,94 | 45,01 |
| 108 | 50,14 | 45,42 |
| 117 | 49,91 | 45,82 |
| 126 | 49,83 | 46,56 |
| 135 | 50,01 | 46,75 |
| 144 | 49,87 | 47,31 |
| 153 | 50,07 | 47,86 |
| 162 | 50,19 | 48,29 |
| 171 | 49,96 | 48,88 |
| 180 | 50,29 | 49,29 |
| 189 | 50,18 | 49,06 |
| 198 | 50,09 | 49,27 |
| 207 | 50,02 | 49,52 |
| 216 | 49,84 | 49,51 |
| 225 | 49,97 | 49,54 |
| 234 | 50,13 | 49,80 |
| 243 | 49,93 | 49,69 |
| 252 | 49,78 | 49,57 |
| 261 | 50,16 | 49,59 |
| 270 | 49,78 | 49,63 |
| 279 | 49,84 | 49,34 |
| 288 | 50,10 | 49,68 |
| 297 | 49,99 | 49,71 |
| 306 | 50,01 | 49,77 |
| 315 | 50,12 | 49,52 |
| 324 | 50,10 | 49,85 |
| 333 | 50,09 | 49,89 |
| 342 | 50,12 | 49,81 |

Приложение Г

| Время сушки, мин. | Температура на поверхности, °С | Температура в толще, °С |
| --- | --- | --- |
| 0 | 15,28 | 16,67 |
| 9 | 12,54 | 13,30 |
| 18 | 24,05 | 19,83 |
| 27 | 35,48 | 28,09 |
| 36 | 41,00 | 34,31 |
| 45 | 46,64 | 39,68 |
| 54 | 52,26 | 44,28 |
| 63 | 57,61 | 49,11 |
| 72 | 58,63 | 52,31 |
| 81 | 59,38 | 53,77 |
| 90 | 60,20 | 55,47 |
| 99 | 60,19 | 57,56 |
| 108 | 59,97 | 58,00 |
| 117 | 60,09 | 58,72 |
| 126 | 60,18 | 59,28 |
| 135 | 60,07 | 59,46 |
| 144 | 60,22 | 59,42 |
| 153 | 59,97 | 59,37 |
| 162 | 60,43 | 59,44 |
| 171 | 60,24 | 59,38 |
| 180 | 60,30 | 59,65 |
| 189 | 60,23 | 59,46 |
| 198 | 60,18 | 59,39 |
| 207 | 60,05 | 59,43 |
| 216 | 60,07 | 59,68 |
| 225 | 60,27 | 59,52 |
| 234 | 60,20 | 59,53 |
| 243 | 60,22 | 59,33 |
| 252 | 60,12 | 59,51 |
| 261 | 60,23 | 59,52 |
| 270 | 60,10 | 59,27 |
| 279 | 59,94 | 59,32 |
| 288 | 60,21 | 59,47 |
| 297 | 59,96 | 59,57 |
| 306 | 60,30 | 59,64 |
| 315 | 60,31 | 59,43 |

Приложение Д

| Время сушки, мин. | Температура на поверхности, °С | Температура в толще, °С |
| --- | --- | --- |
| 0 | 14,97 | 16,02 |
| 9 | 11,87 | 12,99 |
| 18 | 28,88 | 23,94 |
| 27 | 39,17 | 31,87 |
| 36 | 47,13 | 39,12 |
| 45 | 54,94 | 47,88 |
| 54 | 60,77 | 54,94 |
| 63 | 65,07 | 59,98 |
| 72 | 66,74 | 62,79 |
| 81 | 67,90 | 65,03 |
| 90 | 68,83 | 67,25 |
| 99 | 70,24 | 68,03 |
| 108 | 69,72 | 68,91 |
| 117 | 70,17 | 69,49 |
| 126 | 70,02 | 69,69 |
| 135 | 69,93 | 69,71 |
| 144 | 70,00 | 69,68 |
| 153 | 70,01 | 69,93 |
| 162 | 69,95 | 69,76 |
| 171 | 70,14 | 69,85 |
| 180 | 69,99 | 69,75 |
| 189 | 70,02 | 69,87 |
| 198 | 69,94 | 70,01 |
| 207 | 70,17 | 70,09 |
| 216 | 69,90 | 69,96 |
| 225 | 70,10 | 70,07 |
| 234 | 69,94 | 69,78 |
| 243 | 69,73 | 70,12 |
| 252 | 69,99 | 69,85 |
| 261 | 70,12 | 69,95 |
| 270 | 69,83 | 69,80 |
| 279 | 69,87 | 69,90 |
| 288 | 69,77 | 69,69 |

Приложение Е

| Время сушки, мин. | Температура на поверхности, °С | Температура в толще, °С |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17,20 | 17,12 |
| 9 | 14,89 | 14,89 |
| 18 | 32,08 | 27,23 |
| 27 | 43,04 | 37,12 |
| 36 | 51,92 | 44,89 |
| 45 | 59,02 | 50,86 |
| 54 | 64,98 | 58,98 |
| 63 | 71,25 | 64,94 |
| 72 | 74,98 | 69,13 |
| 81 | 77,20 | 72,99 |
| 90 | 77,83 | 74,89 |
| 99 | 79,23 | 75,96 |
| 108 | 79,99 | 77,08 |
| 117 | 80,08 | 77,96 |
| 126 | 80,19 | 79,07 |
| 135 | 80,16 | 79,54 |
| 144 | 79,99 | 79,46 |
| 153 | 79,73 | 79,58 |
| 162 | 79,99 | 79,31 |
| 171 | 80,03 | 79,56 |
| 180 | 80,06 | 79,47 |
| 189 | 79,72 | 79,36 |
| 198 | 79,98 | 79,44 |
| 207 | 80,14 | 79,45 |
| 216 | 80,09 | 79,49 |
| 225 | 80,04 | 79,53 |
| 234 | 80,05 | 79,70 |
| 243 | 79,96 | 79,64 |
| 252 | 79,96 | 79,47 |
| 261 | 79,95 | 79,75 |