Приложения

Приложение 1

| Время, мин. | Температура на поверхности, ºС | Температура в толще, ºС |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17,5 | 15,1 |
| 9 | 14,3 | 12,1 |
| 18 | 34,7 | 19,6 |
| 27 | 52,0 | 32,8 |
| 36 | 65,6 | 44,2 |
| 45 | 70,8 | 52,5 |
| 54 | 73,2 | 60,8 |
| 63 | 76,0 | 66,1 |
| 72 | 77,2 | 68,6 |
| 81 | 78,6 | 70,3 |
| 90 | 79,3 | 71,7 |
| 99 | 80,7 | 73,0 |
| 108 | 80,7 | 73,2 |
| 117 | 80,6 | 73,1 |
| 126 | 77,2 | 70,4 |
| 135 | 74,7 | 66,1 |
| 144 | 71,6 | 63,1 |
| 153 | 68,0 | 60,1 |
| 162 | 64,2 | 57,2 |
| 171 | 61,8 | 58,3 |
| 180 | 60,1 | 59,1 |
| 189 | 61,0 | 59,3 |
| 198 | 60,4 | 59,1 |
| 207 | 60,4 | 59,1 |
| 216 | 60,6 | 59,5 |
| 225 | 60,7 | 59,6 |
| 234 | 60,8 | 59,6 |
| 243 | 60,8 | 59,7 |
| 252 | 60,9 | 59,6 |
| 261 | 60,8 | 59,6 |
| 270 | 60,4 | 59,9 |

Приложение 2

| Время, мин. | Относительная масса, % | Давление в камере, кПа |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100,00 | 97,25 |
| 9 | 99,48 | 5,51 |
| 18 | 97,77 | 7,33 |
| 27 | 94,21 | 6,66 |
| 36 | 87,95 | 5,43 |
| 45 | 83,52 | 2,50 |
| 54 | 78,81 | 2,70 |
| 63 | 76,37 | 2,26 |
| 72 | 72,40 | 2,60 |
| 81 | 69,65 | 2,48 |
| 90 | 67,50 | 2,31 |
| 99 | 65,75 | 2,60 |
| 108 | 64,58 | 2,39 |
| 117 | 63,41 | 2,31 |
| 126 | 63,17 | 2,32 |
| 135 | 62,92 | 2,39 |
| 144 | 62,68 | 4,35 |
| 153 | 62,43 | 3,25 |
| 162 | 62,29 | 2,65 |
| 171 | 62,16 | 2,85 |
| 180 | 62,02 | 2,61 |
| 189 | 61,88 | 2,57 |
| 198 | 61,74 | 2,59 |
| 207 | 61,61 | 2,57 |
| 216 | 61,56 | 2,54 |
| 225 | 61,52 | 2,60 |
| 234 | 61,47 | 2,58 |
| 243 | 61,43 | 2,57 |
| 252 | 61,38 | 2,52 |
| 261 | 61,34 | 2,57 |
| 270 | 61,29 | 2,59 |

Приложение 3

| Время, мин. | Температура на поверхности, ºС | Температура в толще, ºС |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17,5 | 15,1 |
| 9 | 14,3 | 12,1 |
| 18 | 34,7 | 19,6 |
| 27 | 50,0 | 34,8 |
| 36 | 63,6 | 46,2 |
| 45 | 72,8 | 55,5 |
| 54 | 75,2 | 62,8 |
| 63 | 78,0 | 66,1 |
| 72 | 79,2 | 68,6 |
| 81 | 80,6 | 69,3 |
| 90 | 80,3 | 70,0 |
| 99 | 75,7 | 67,0 |
| 108 | 70,7 | 63,2 |
| 117 | 66,6 | 60,1 |
| 126 | 63,2 | 58,4 |
| 135 | 61,2 | 56,1 |
| 144 | 59,2 | 57,1 |
| 153 | 60,2 | 58,0 |
| 162 | 60,5 | 58,2 |
| 171 | 60,1 | 58,3 |
| 180 | 60,2 | 58,5 |
| 189 | 60,2 | 58,5 |
| 198 | 60,3 | 58,8 |
| 207 | 60,2 | 59,0 |
| 216 | 60,5 | 59,2 |
| 225 | 60,6 | 59,4 |
| 234 | 60,2 | 59,6 |
| 243 | 60,1 | 59,8 |
| 252 | 60,2 | 60,0 |
| 261 | 60,5 | 60,2 |
| 270 | 60,2 | 60,4 |

Приложение 4

| Время, мин. | Относительная масса, % | Давление в камере, кПа |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100,00 | 97,25 |
| 9 | 99,48 | 12,51 |
| 18 | 97,77 | 9,33 |
| 27 | 95,14 | 11,66 |
| 36 | 89,79 | 12,43 |
| 45 | 85,36 | 9,50 |
| 54 | 80,66 | 9,70 |
| 63 | 77,29 | 9,26 |
| 72 | 74,25 | 9,60 |
| 81 | 71,50 | 9,48 |
| 90 | 70,28 | 9,31 |
| 99 | 69,05 | 4,60 |
| 108 | 67,83 | 3,39 |
| 117 | 66,61 | 2,31 |
| 126 | 66,31 | 2,32 |
| 135 | 66,01 | 2,39 |
| 144 | 65,71 | 2,35 |
| 153 | 65,41 | 7,25 |
| 162 | 65,12 | 6,65 |
| 171 | 64,82 | 2,85 |
| 180 | 64,52 | 2,61 |
| 189 | 64,22 | 2,57 |
| 198 | 63,92 | 2,54 |
| 207 | 63,62 | 2,61 |
| 216 | 63,32 | 2,57 |
| 225 | 63,02 | 2,52 |
| 234 | 62,73 | 2,54 |
| 243 | 62,43 | 2,59 |
| 252 | 62,13 | 2,57 |
| 261 | 61,83 | 2,58 |
| 270 | 61,53 | 2,57 |

Приложение 5

| Время, мин. | Температура на поверхности, ºС | Температура в толще, ºС |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17,5 | 15,1 |
| 9 | 14,3 | 12,1 |
| 18 | 34,7 | 19,6 |
| 27 | 52,0 | 32,8 |
| 36 | 65,6 | 44,2 |
| 45 | 72,8 | 54,5 |
| 54 | 79,2 | 62,8 |
| 63 | 86,0 | 68,1 |
| 72 | 89,2 | 70,6 |
| 81 | 89,6 | 72,3 |
| 90 | 89,3 | 73,7 |
| 99 | 85,7 | 71,0 |
| 108 | 81,7 | 66,2 |
| 117 | 77,6 | 62,1 |
| 126 | 75,2 | 58,4 |
| 135 | 75,7 | 59,1 |
| 144 | 75,6 | 61,1 |
| 153 | 76,0 | 62,1 |
| 162 | 75,2 | 63,2 |
| 171 | 75,8 | 64,3 |
| 180 | 75,1 | 65,1 |
| 189 | 71,0 | 61,1 |
| 198 | 65,4 | 57,1 |
| 207 | 62,4 | 54,1 |
| 216 | 61,6 | 55,1 |
| 225 | 60,4 | 56,6 |
| 234 | 60,2 | 57,6 |
| 243 | 60,4 | 58,6 |
| 252 | 60,5 | 59,6 |
| 261 | 60,7 | 59,6 |
| 270 | 60,4 | 59,6 |

Приложение 6

| Время, мин. | Относительная масса, % | Давление в камере, кПа |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100,00 | 97,25 |
| 9 | 99,48 | 6,51 |
| 18 | 97,77 | 8,33 |
| 27 | 94,21 | 6,66 |
| 36 | 87,95 | 4,43 |
| 45 | 83,52 | 2,50 |
| 54 | 77,89 | 2,70 |
| 63 | 73,59 | 2,26 |
| 72 | 70,55 | 2,60 |
| 81 | 68,73 | 2,48 |
| 90 | 66,91 | 2,31 |
| 99 | 65,08 | 2,60 |
| 108 | 64,19 | 2,39 |
| 117 | 63,29 | 2,31 |
| 126 | 62,76 | 5,32 |
| 135 | 62,64 | 4,39 |
| 144 | 62,53 | 2,39 |
| 153 | 62,41 | 2,39 |
| 162 | 62,29 | 2,65 |
| 171 | 62,18 | 2,85 |
| 180 | 62,06 | 2,61 |
| 189 | 61,94 | 2,58 |
| 198 | 61,83 | 2,53 |
| 207 | 61,71 | 2,54 |
| 216 | 61,59 | 2,58 |
| 225 | 61,48 | 2,52 |
| 234 | 61,36 | 2,51 |
| 243 | 61,24 | 2,59 |
| 252 | 61,13 | 2,62 |
| 261 | 61,01 | 2,60 |
| 270 | 60,89 | 2,57 |

Приложение 7

| Время, мин. | Температура на поверхности, ºС | Температура в толще, ºС |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17,5 | 15,1 |
| 9 | 14,3 | 12,1 |
| 18 | 30,7 | 19,6 |
| 27 | 46,0 | 29,8 |
| 36 | 58,6 | 40,2 |
| 45 | 70,8 | 50,5 |
| 54 | 77,2 | 59,8 |
| 63 | 84,0 | 68,1 |
| 72 | 88,2 | 74,6 |
| 81 | 89,6 | 75,7 |
| 90 | 89,3 | 76,7 |
| 99 | 83,7 | 70,0 |
| 108 | 76,7 | 62,2 |
| 117 | 75,6 | 58,1 |
| 126 | 75,2 | 59,4 |
| 135 | 75,7 | 61,1 |
| 144 | 75,6 | 63,1 |
| 153 | 76,0 | 64,1 |
| 162 | 75,2 | 65,2 |
| 171 | 75,8 | 66,3 |
| 180 | 75,1 | 67,1 |
| 189 | 69,0 | 60,1 |
| 198 | 61,4 | 55,1 |
| 207 | 60,4 | 54,1 |
| 216 | 60,6 | 55,1 |
| 225 | 60,4 | 56,6 |
| 234 | 60,4 | 57,6 |
| 243 | 60,4 | 58,6 |
| 252 | 60,4 | 59,6 |
| 261 | 60,4 | 59,6 |
| 270 | 60,4 | 59,6 |

Приложение 8

| Время, мин. | Относительная масса, % | Давление в камере, кПа |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100,00 | 97,25 |
| 9 | 99,73 | 15,51 |
| 18 | 98,47 | 18,33 |
| 27 | 93,72 | 16,66 |
| 36 | 88,88 | 15,43 |
| 45 | 85,34 | 15,50 |
| 54 | 79,15 | 15,50 |
| 63 | 73,53 | 15,50 |
| 72 | 70,72 | 15,50 |
| 81 | 68,60 | 15,50 |
| 90 | 67,10 | 15,31 |
| 99 | 64,85 | 10,60 |
| 108 | 63,28 | 7,39 |
| 117 | 62,75 | 11,31 |
| 126 | 63,20 | 8,32 |
| 135 | 62,51 | 7,39 |
| 144 | 62,56 | 7,39 |
| 153 | 62,96 | 7,39 |
| 162 | 62,00 | 7,65 |
| 171 | 62,02 | 7,85 |
| 180 | 62,07 | 7,61 |
| 189 | 62,19 | 4,57 |
| 198 | 61,73 | 2,59 |
| 207 | 61,91 | 2,62 |
| 216 | 61,16 | 2,64 |
| 225 | 60,86 | 2,54 |
| 234 | 60,93 | 2,57 |
| 243 | 61,30 | 2,58 |
| 252 | 61,48 | 2,57 |
| 261 | 61,47 | 2,54 |
| 270 | 60,71 | 2,51 |

Приложение 9

| Время, мин. | Температура на поверхности, ºС | Температура в толще, ºС |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17,7 | 15,1 |
| 9 | 14,4 | 11,4 |
| 18 | 34,9 | 19,9 |
| 27 | 52,9 | 32,2 |
| 36 | 65,6 | 44,3 |
| 45 | 70,7 | 52,2 |
| 54 | 73,4 | 61,0 |
| 63 | 76,1 | 66,7 |
| 72 | 76,9 | 69,1 |
| 81 | 78,5 | 70,3 |
| 90 | 79,6 | 72,0 |
| 99 | 81,1 | 73,7 |
| 108 | 80,3 | 72,6 |
| 117 | 80,5 | 72,7 |
| 126 | 76,9 | 70,3 |
| 135 | 75,0 | 66,1 |
| 144 | 71,3 | 63,3 |
| 153 | 67,2 | 60,4 |
| 162 | 63,9 | 57,5 |
| 171 | 62,1 | 59,2 |
| 180 | 60,7 | 58,8 |
| 189 | 61,2 | 58,9 |
| 198 | 61,1 | 58,9 |
| 207 | 60,0 | 59,2 |
| 216 | 60,0 | 60,1 |
| 225 | 60,7 | 59,2 |
| 234 | 60,9 | 59,0 |
| 243 | 61,0 | 60,0 |
| 252 | 60,5 | 59,6 |
| 261 | 60,5 | 59,8 |
| 270 | 59,8 | 60,0 |

Приложение 10

| Время, мин. | Относительная масса, % | Давление в камере, кПа |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100,0 | 96,4 |
| 9 | 99,6 | 5,1 |
| 18 | 98,4 | 7,4 |
| 27 | 94,1 | 7,6 |
| 36 | 87,8 | 5,1 |
| 45 | 83,7 | 2,0 |
| 54 | 78,4 | 3,5 |
| 63 | 76,3 | 1,7 |
| 72 | 72,3 | 2,8 |
| 81 | 69,6 | 2,5 |
| 90 | 67,8 | 1,9 |
| 99 | 66,4 | 1,9 |
| 108 | 65,1 | 2,3 |
| 117 | 62,8 | 3,0 |
| 126 | 63,7 | 2,5 |
| 135 | 62,8 | 1,9 |
| 144 | 62,9 | 4,6 |
| 153 | 62,9 | 3,7 |
| 162 | 63,0 | 2,4 |
| 171 | 62,1 | 3,4 |
| 180 | 62,0 | 1,9 |
| 189 | 61,3 | 2,5 |
| 198 | 62,1 | 2,8 |
| 207 | 61,2 | 2,3 |
| 216 | 61,8 | 2,2 |
| 225 | 61,5 | 2,6 |
| 234 | 61,2 | 2,8 |
| 243 | 62,4 | 1,9 |
| 252 | 62,2 | 3,1 |
| 261 | 62,1 | 2,7 |
| 270 | 61,5 | 2,6 |

Приложение 11

| Время, мин. | Температура на поверхности, ºС | Температура в толще, ºС |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17,6 | 14,4 |
| 9 | 14,4 | 12,4 |
| 18 | 34,0 | 19,1 |
| 27 | 50,7 | 35,1 |
| 36 | 63,5 | 46,8 |
| 45 | 73,4 | 56,1 |
| 54 | 75,1 | 62,9 |
| 63 | 78,3 | 66,4 |
| 72 | 79,3 | 68,0 |
| 81 | 81,0 | 69,1 |
| 90 | 80,7 | 69,3 |
| 99 | 76,3 | 67,3 |
| 108 | 70,8 | 63,4 |
| 117 | 66,0 | 60,1 |
| 126 | 63,1 | 58,0 |
| 135 | 61,3 | 56,0 |
| 144 | 59,6 | 56,8 |
| 153 | 60,2 | 58,1 |
| 162 | 60,7 | 57,9 |
| 171 | 59,7 | 58,6 |
| 180 | 60,1 | 58,8 |
| 189 | 60,1 | 58,3 |
| 198 | 60,8 | 59,6 |
| 207 | 60,5 | 58,5 |
| 216 | 60,4 | 59,4 |
| 225 | 60,1 | 59,8 |
| 234 | 59,9 | 59,2 |
| 243 | 59,4 | 59,9 |
| 252 | 60,8 | 59,5 |
| 261 | 60,8 | 60,0 |
| 270 | 60,0 | 60,4 |

Приложение 12

| Время, мин. | Относительная масса, % | Давление в камере, кПа |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100,0 | 97,5 |
| 9 | 99,5 | 11,7 |
| 18 | 97,5 | 9,3 |
| 27 | 95,3 | 11,5 |
| 36 | 89,6 | 12,3 |
| 45 | 85,4 | 9,2 |
| 54 | 80,0 | 9,6 |
| 63 | 78,0 | 9,4 |
| 72 | 73,8 | 9,7 |
| 81 | 71,1 | 10,4 |
| 90 | 69,8 | 9,1 |
| 99 | 69,1 | 5,1 |
| 108 | 68,3 | 3,0 |
| 117 | 65,8 | 2,5 |
| 126 | 66,3 | 2,2 |
| 135 | 65,6 | 2,8 |
| 144 | 65,8 | 2,2 |
| 153 | 65,6 | 7,3 |
| 162 | 64,6 | 6,1 |
| 171 | 64,5 | 3,3 |
| 180 | 63,6 | 3,4 |
| 189 | 64,5 | 2,2 |
| 198 | 64,0 | 2,9 |
| 207 | 63,7 | 2,2 |
| 216 | 63,7 | 3,4 |
| 225 | 63,3 | 2,4 |
| 234 | 62,9 | 3,4 |
| 243 | 62,5 | 2,4 |
| 252 | 61,8 | 2,8 |
| 261 | 62,8 | 2,2 |
| 270 | 61,7 | 2,3 |

Приложение 13

| Время, мин. | Температура на поверхности, ºС | Температура в толще, ºС |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17,9 | 15,2 |
| 9 | 14,6 | 11,6 |
| 18 | 35,2 | 18,8 |
| 27 | 52,3 | 33,0 |
| 36 | 66,1 | 44,3 |
| 45 | 72,4 | 54,5 |
| 54 | 78,3 | 62,1 |
| 63 | 86,4 | 67,3 |
| 72 | 88,7 | 71,1 |
| 81 | 89,2 | 72,0 |
| 90 | 89,3 | 73,3 |
| 99 | 85,3 | 71,0 |
| 108 | 81,4 | 66,0 |
| 117 | 77,4 | 62,2 |
| 126 | 74,8 | 58,5 |
| 135 | 75,1 | 59,1 |
| 144 | 75,8 | 60,8 |
| 153 | 76,2 | 61,8 |
| 162 | 74,6 | 63,8 |
| 171 | 75,7 | 64,2 |
| 180 | 74,5 | 64,8 |
| 189 | 70,8 | 61,1 |
| 198 | 65,5 | 57,3 |
| 207 | 62,6 | 54,0 |
| 216 | 61,0 | 54,6 |
| 225 | 60,5 | 56,7 |
| 234 | 60,5 | 57,5 |
| 243 | 60,0 | 59,0 |
| 252 | 60,3 | 59,4 |
| 261 | 60,4 | 60,4 |
| 270 | 60,5 | 59,4 |

Приложение 14

| Время, мин. | Относительная масса, % | Давление в камере, кПа |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100,0 | 97,7 |
| 9 | 99,0 | 6,2 |
| 18 | 97,2 | 8,9 |
| 27 | 94,6 | 6,5 |
| 36 | 87,9 | 4,5 |
| 45 | 83,4 | 2,6 |
| 54 | 77,5 | 3,0 |
| 63 | 73,3 | 2,2 |
| 72 | 71,2 | 2,0 |
| 81 | 67,9 | 2,1 |
| 90 | 66,8 | 2,1 |
| 99 | 65,6 | 2,4 |
| 108 | 63,7 | 2,6 |
| 117 | 62,6 | 2,6 |
| 126 | 62,6 | 4,5 |
| 135 | 63,2 | 4,1 |
| 144 | 62,9 | 3,2 |
| 153 | 61,6 | 1,7 |
| 162 | 61,5 | 3,3 |
| 171 | 62,4 | 2,8 |
| 180 | 62,1 | 3,1 |
| 189 | 62,4 | 2,6 |
| 198 | 61,7 | 2,3 |
| 207 | 61,9 | 3,3 |
| 216 | 61,6 | 2,2 |
| 225 | 61,9 | 2,9 |
| 234 | 61,5 | 3,2 |
| 243 | 61,3 | 2,4 |
| 252 | 60,5 | 3,4 |
| 261 | 61,1 | 3,1 |
| 270 | 60,7 | 3,1 |

Приложение 15

| Время, мин. | Температура на поверхности, ºС | Температура в толще, ºС |
| --- | --- | --- |
| 0 | 17,3 | 15,0 |
| 9 | 14,5 | 12,1 |
| 18 | 30,3 | 20,4 |
| 27 | 45,8 | 29,7 |
| 36 | 59,0 | 40,6 |
| 45 | 70,0 | 50,4 |
| 54 | 77,0 | 59,6 |
| 63 | 83,7 | 67,9 |
| 72 | 88,7 | 74,3 |
| 81 | 89,7 | 76,3 |
| 90 | 88,8 | 76,1 |
| 99 | 83,1 | 69,9 |
| 108 | 77,0 | 62,2 |
| 117 | 75,5 | 57,4 |
| 126 | 75,1 | 59,2 |
| 135 | 75,1 | 61,0 |
| 144 | 76,2 | 63,1 |
| 153 | 75,8 | 64,1 |
| 162 | 74,6 | 65,1 |
| 171 | 75,3 | 67,1 |
| 180 | 75,4 | 67,3 |
| 189 | 69,4 | 60,4 |
| 198 | 61,3 | 55,3 |
| 207 | 60,2 | 53,7 |
| 216 | 61,3 | 55,5 |
| 225 | 61,0 | 56,4 |
| 234 | 60,9 | 57,3 |
| 243 | 60,6 | 58,3 |
| 252 | 60,9 | 59,0 |
| 261 | 59,9 | 60,1 |
| 270 | 59,8 | 59,8 |

Приложение 16

| Время, мин. | Относительная масса, % | Давление в камере, кПа |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100,6 | 96,6 |
| 9 | 99,3 | 15,6 |
| 18 | 98,1 | 18,6 |
| 27 | 93,9 | 16,1 |
| 36 | 88,1 | 15,9 |
| 45 | 85,3 | 14,7 |
| 54 | 79,4 | 15,0 |
| 63 | 73,7 | 15,6 |
| 72 | 70,9 | 15,3 |
| 81 | 67,9 | 14,8 |
| 90 | 67,3 | 15,1 |
| 99 | 65,1 | 10,3 |
| 108 | 63,5 | 7,6 |
| 117 | 62,3 | 12,0 |
| 126 | 63,7 | 8,1 |
| 135 | 62,2 | 6,9 |
| 144 | 62,1 | 6,7 |
| 153 | 62,5 | 7,8 |
| 162 | 62,1 | 7,0 |
| 171 | 61,2 | 8,0 |
| 180 | 61,8 | 7,3 |
| 189 | 62,6 | 4,0 |
| 198 | 61,7 | 1,9 |
| 207 | 62,0 | 2,4 |
| 216 | 60,8 | 3,0 |
| 225 | 61,2 | 2,4 |
| 234 | 60,9 | 2,7 |
| 243 | 60,8 | 2,6 |
| 252 | 61,7 | 2,3 |
| 261 | 61,3 | 2,4 |
| 270 | 61,0 | 3,3 |